Ciclo spideREX K8 CLASSIC

studiato per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni edilizie

in cui si prevede la finitura colorata a spessore.

Sistema di isolamento termico “a cappotto” realizzato mediante l’impiego di lastre termoisolanti di zoccolatura RXZ plus in Polistirene Espanso Sinterizzato ad alta densità e ridotto assorbimento d’acqua, con conducibilità termica (λD) pari a   
0,033 W/mK, formato 112 x 56 x spessore (cm), autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS, con etichetta ambientale EPD e conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minim) per la fascia di zoccolatura e lastre RXL plus in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS DARK) con grafite e con conducibilità termica (λD) pari a 0,030 W/mK, formato 112 x 56 x spessore (cm), autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS, con etichetta ambientale EPD e conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) oppure in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS WHITE) con conducibilità termica (λD) pari a 0,035 W/mK, formato 112 x 56 x spessore (cm), autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS, con etichetta ambientale EPD e conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minim­­i), accoppiate ad una rete tridimensionale in materiale plastico ecologico con sporgenze laterali atte a garantire il corretto accostamento di tutte le successive lastre e di conseguenza la continuità strutturale della stessa rete tridimensionale. Nella rete tridimensionale dovranno essere presenti delle zone predisposte per l’impiego dello specifico sistema di fissaggio ad avvitamento RXT, a taglio termico, con espansione asimmetrica della spina in acciaio oppure del sistema di fissaggio RXV, con vite zincata e rosetta in materiale plastico. Le lastre RXZ e RXL dovranno essere incollate alla parete mediante l’impiego di adesivo poliuretanico a bassa espansione RXS prima di procedere con il fissaggio meccanico RXT o RXV. Il numero dei fissaggi dovrà essere determinato in funzione delle caratteristiche geometriche dell’edificio. Le lastre dovranno essere provviste di tre fresature orizzontali strutturali all’intonaco per migliorare l’adesione dell’apposito intonaco aggrappante RXM1 premiscelato a base di inerte selezionato, leganti specifici ed additivi che dovrà essere applicato mediante macchina intonacatrice. Il completamento del ciclo avverrà con l’applicazione meccanizzata dell’idoneo intonaco di fondo RXM2 premiscelato a secco, a base di inerte selezionato, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo, fibre sintetiche, additivi specifici e perlite, nello spessore del quale dovrà essere posizionata la rete in fibra di vetro RXA, maglia di 10 x 10 cm. Lo spessore finale dell’intonaco (RXM1 + RXM2) dovrà essere di circa 25 mm. L’efficacia del sistema di isolamento termico sarà garantita dall’impiego contestuale di tutti i materiali sopra descritti, sotto forma di kit, come previsto, ad esempio, dal sistema cappotto sicuro spideREX K8 CLASSIC di Rexpol. Ad avvenuta maturazione dell'intonaco di fondo RXM2 sarà necessario applicare il fondo riempitivo elastomerico propedeutico all'applicazione del rivestimento murale granulare (Ø 1,2÷1,5 cm).